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Scheda tecnica

Densità ：> 3,2 g / cm 3

Contenuto di Si3N4 ：> 92%

Resistenza alla flessione ：> 600Mpa

Resistenza a compressione ：> 1500Mpa

Conducibilità termica (W / mk) ： 16-22

Porosità: 0

Coefficiente di dilatazione termica (RT-1000 ℃) ： 3.2

Temperatura di servizio massima (20 ℃) ： 1400 ℃

Durezza (HRA) ：> 92



Dimensioni regolari

Dimensione del rotore: φ 200mm.

La lunghezza dell'albero : 500 ~ 1000mm.




Vantaggi

(1) Pressatura isostatica a freddo

(2) Sinterizzazione della pressione dell'aria

(3) Elevata resistenza a compressione e resistenza alla rottura

(4) Basso coefficiente di dilatazione termica

(5) Eccellente resistenza agli shock termici

(6) Fusione di alluminio antiaderente e altri metalli non ferrosi

(7) Forte resistenza alla corrosione
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